## §23. Экспертиза холодного оружия

Вариант № 1.

На экспертизу представлено:

Нож, изъятый 10.02.03 в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Москва, ул. Садовая, д. 12, кв. 17.

На разрешение экспертизы поставлен вопрос:

Является ли представленный нож холодным оружием?

## И С С Л Е Д О В А Н И Е

Представленный на исследование нож (см. фото 1), общей длиной 256 мм, наибольшей шириной 31,5 мм и наибольшей толщиной 22 мм, состоит из клинка и рукоятки.

Клинок ножа изготовлен из металла светло-серого цвета и имеет одно лезвие, образованное двусторонней заточкой, произведенной от обуха клинка. Обух клинка прямой, скос обуха вогнутый, длиной по хорде 50 мм. Лезвие клинка, плавно закругляясь к концу, сходится со скосом под углом около 30 град. Колющее острие отсутствует (сломано).

Поверхность клинка гладкая, со следами грубой механической обработки – рисками с заглаженными краями. В средней части клинка, с левой и правой стороны, имеются долы, длиной 66 мм, шириной 5 мм и максимальной глубиной 0,3 мм. Каких-либо маркировочных обозначений на клинке не обнаружено.

Длина  клинка 145 мм, наибольшая ширина 22,7 мм, толщина 4,0 мм.

Рукоятка ножа фигурной формы, изготовлена из двух металлических пластин светло-серого цвета, прикрепленных к хвостовику клинка с левой и правой сторон. К пластинам, с левой и правой сторон прикреплены две пластиковые накладки из полимерного материала коричневого цвета. В передней части рукоятки имеется выем для пальцев руки, выполняющий функцию упора-ограничителя.

Длина рукоятки 111 мм, ширина в средней части 27 мм, толщина 22 мм.

Каких-либо маркировочных обозначений на ноже не обнаружено.

Внешнее оформление ножа, его форма и размеры, конструкция, наличие следов грубой механической обработки и отсутствие маркировочных обозначений свидетельствуют о том, что данный нож изготовлен самодельным способом.

При сравнении исследуемого ножа с образцами холодного оружия, приведенными в справочном пособии «Холодное оружие и бытовые ножи» под. Ред. А.И. Устинова, Москва, 1978 г., а также сопоставлением его размерных характеристик с характеристиками стандартных охотничьих ножей, имеющихся в коллекции ЭКЦ, было установлено его совпадение с охотничьими ножами произвольного типа, являющимися одной из разновидностей колюще-режущего холодного оружия.

Совпадения установлены по следующим признакам:

- общей конструкции в целом;

- форме клинка и рукоятки;

- основным размерным характеристикам, присущим данным ножам.

Для определения прочностных характеристик ножа проводились эксперименты, отражающие его целевое назначение:

А) проверка прочности и упругости ножа.

Проверка заключается в следующем: «Рукоятка ножа жестко фиксируется, а конец клинка длиною 90 мм отгибается на 5 мм. С увеличением длины клинка на каждые 25 мм величина отгиба увеличивается на 2 мм. После испытания на клинке не должно быть остаточных деформаций, превышающих 1 мм».

Исходя из этих требований, нож закреплялся в «Устройстве для проверки клинка холодного оружия на прочность и упругость», после чего конец клинка ножа отгибается на 7 мм (клинок длиной 145 мм). После снятия нагрузки остаточная деформация отсутствовала.

Б) Испытание общей прочности конструкции ножа, а также удобства удержания в руке.

Рукоятка ножа зажималась в руке, и им наносились колюще-режущие удары в твердую преграду – сосновую доску, толщиной 40 мм, под различными углами к ее поверхности и с возрастающей силой. Всего было нанесено двадцать ударов, клинок внедрялся в доску на глубину от 7 до  12 мм, несмотря на отломанный боевой конец. При этом форма и размеры рукоятки обеспечивали надежное и безопасное удержание ножа в руке, выступ на рукоятке (упор-ограничитель) не давал соскользнуть руке на клинок. Разрушения конструкции и отдельных деталей не произошло.

По результатам анализа судебно-медицинских данных, криминалистической практики и методикой исследований клинкового холодного оружия установлено, что глубина внедрения клинка в сухую сосновую доску должна быть не менее 10 мм.

В) Измерение твердости клинка по методу Роквелла.

Твердость клинков охотничьих ножей должна быть не менее 42 HRC.

Твердость клинка представленного ножа, замеренного по методу Роквелла с помощью прибора «TP 5014» составила 49 HRC.

Таким образом, в результате проведенных испытаний установлено, что представленный на исследование нож отвечает требованиям, предъявляемым к колюще-режущему холодному оружия, и таковым является.

В Ы В О Д:

Представленный на исследование нож, изъятый 10.02.03 в ходе осмотра места происшествия, относится  к охотничьим ножам произвольного типа, изготовлен самодельным способом и является колюще-режущим холодным оружием.